## Slide 1
晶体带隙预测项目阶段性汇报
从模型增强到数据质量诊断：HZW 与 Materials Project 复现分析
任务：晶体 band gap 回归预测 模型：CGCNN / ALIGNN / M3GNet / Virtual Node / Attentive Dual Slot 日期：2026年5月
汇报主线
先汇报模型路线为什么成立，再说明为什么 MP 复现削弱，最后给出数据质量诊断和下一步最小可行方案。

## Slide 2
1. 汇报主线
研究问题
局部晶体 GNN 是否缺少全局信息？虚拟节点和注意力机制能否改善 band gap 预测？
实验路径
先在 HZW 数据集上做 E1-E13，再迁移到 MP 和 MP-HZW matched 数据。
当前结论
模型差异不能脱离标签源讨论；MP 与 HZW 标签冲突足以改变模型排序。
第一部分：任务背景、基线模型与增强假设。
第二部分：HZW 上 E4/E8/E12/E13 的有效结果。
第三部分：MP 复现后出现的规律失效。
第四部分：MP-HZW 标签冲突诊断与后续方案。

## Slide 3
2. 任务背景：晶体 band gap 预测
输入是晶体结构：原子种类、坐标、晶格和邻接关系；输出是 band gap 数值。
CGCNN / ALIGNN / M3GNet 的共同核心是局部消息传递：从邻居原子、键长、键角等局部环境学习性质。
我们的出发点：band gap 虽然强依赖局部成键和元素化学，但晶胞尺度、长程结构和全局汇聚也可能影响预测。
因此项目主线是：在忠实复现基线后，逐步加入 virtual node、attention、dual slot 和物理约束。

## Slide 4
3. 三个基线模型
CGCNN
把晶体表示成原子图，边特征主要来自邻居距离；优点是简单、可解释；不足是几何表达较弱。
ALIGNN
在原子图之外引入 line graph，对键角和二阶几何关系建模；是本项目最强、最稳定的 baseline。
M3GNet
强调三体相互作用和材料图表示，适合通用势能和结构性质；在本任务中没有超过 ALIGNN。

## Slide 5
4. 数据与阶段路线
阶段 | 数据范围 | 目的 | 关键结论
HZW | 95,497 条 train/val/test 固定 | 先验证模型增强是否有效 | E4 稳定提升，E12/E13 进一步超过 E4
MP full | 154,875 条 MP bandgap | 检验公开数据泛化 | E4 重新最稳，E7/E8/E12 未超过 E4
MP-HZW matched | 92,826 条匹配样本 | 一比一对齐 HZW 来源 | 发现 MP summary 与 HZW band gap 标签冲突
Clean matched | 84,830 条类标签一致样本 | 排除金属/非金属冲突后重训 | E4 仍最稳，E12/E1 待最终同步

## Slide 6
5. 实验矩阵：E1-E13
编号 | 模型/方案 | 核心作用 | 当前判断
E1 | CGCNN | 基础晶体图卷积 baseline | 弱于 ALIGNN
E2 | ALIGNN | 加入 line graph / 键角信息 | 最强 baseline
E3 | M3GNet | 三体几何和通用材料图 | 本任务未超过 ALIGNN
E4 | ALIGNN + 朴素超节点 | 全局汇聚 | 最稳定增强
E5 | ALIGNN + Transformer | 全局注意力 only | 整体负优化/弱收益
E6 | ALIGNN + 物理约束 | CBM/VBM 辅助监督 | HZW 有收益
E7 | 1 个 attentive 超节点 | 单槽位注意力超节点 | 不稳定，HZW 负优化
E8 | 2 个 attentive 超节点 | 双槽位 + slot attention | HZW 大结构有收益
E10/E11 | E4/E8 路由融合 | 阈值或验证集路由 | 阈值泛化不稳
E12 | size-supervised dual slot | size 只进 loss 监督 slot2 | HZW 强，MP 弱
E13 | E12 + physics | 双槽位 + 物理约束 | HZW 当前最好

## Slide 7
6. HZW 阶段：模型增强确实有效
实验 | 模型 | MAE | RMSE | R² | 结论
E1 | CGCNN | 0.3022 | 0.5303 | 0.8847 | 基础 baseline
E2 | ALIGNN | 0.2314 | 0.4713 | 0.9089 | 最强 baseline
E4 | ALIGNN + VN | 0.2201 | 0.4746 | 0.9077 | 朴素超节点最稳
E6 | ALIGNN + physics | 0.2212 | 0.4539 | 0.9155 | RMSE / R² 更好
E8 | 2-slot attentive VN | 0.2285 | 0.4945 | 0.8997 | 整体一般，大结构有价值
E12 | size-supervised dual slot | 0.2179 | 0.4712 | 0.9090 | 超过 E4
E13 | E12 + physics | 0.2119 | 0.4616 | 0.9126 | HZW 当前最优
HZW 上的核心事实：E4 证明“全局汇聚”有效；E12/E13 证明“带监督的第二全局槽位 + 物理约束”还能继续提升。

## Slide 8
7. HZW 分桶：为什么会想到双超节点
原子数桶 | 样本数 | E4 | E7 | E8 | 观察
<=10 | 2661 | 0.1248 | 0.2226 | 0.1272 | E4 最稳
11-20 | 2232 | 0.2022 | 0.2912 | 0.2060 | E4 最稳
21-40 | 2534 | 0.2424 | 0.3552 | 0.2548 | E4 最稳
41-80 | 1642 | 0.3193 | 0.4419 | 0.3422 | E4 最稳
81-160 | 447 | 0.3796 | 0.5190 | 0.3736 | E8 开始反超
>160 | 35 | 0.2930 | 0.3462 | 0.2696 | E8 最好
当时的合理推断：小中结构用一个朴素超节点足够，大结构可能需要两个全局槽位承载不同信息。

## Slide 9
8. E12 / E13 的设计逻辑
结构
以 ALIGNN 为骨架，保留 E4 的主超节点，再加入第二个 attentive global slot。slot2 不是直接硬开，而是由模型学习使用强度。
E12 损失
size 不进入前向 gate；训练时用 num_atoms 构造软标签监督 slot2_gate： Loss = MSE(gap) + λ BCE(gate, sigmoid((N-80)/18))
E13 物理约束
在 E12 基础上加入 CBM/VBM 辅助监督和 gap = CBM - VBM 一致性约束，并对无效 CBM/VBM 样本使用 mask。

## Slide 10
9. MP full 复现：规律开始失效
实验 | 模型 | MAE | RMSE | R² | Best Epoch
E2 | ALIGNN | 0.2397 | - | - | -
E4 | ALIGNN + VN | 0.2302 | 0.5122 | 0.8854 | 50
E7 | 1 attentive VN | 0.2390 | 0.5273 | 0.8785 | 48
E8 | 2 attentive VN | 0.2418 | 0.5261 | 0.8791 | 43
E12 | size-supervised | 0.2363 | 0.5187 | 0.8825 | 48
MP full 上 E4 重新成为最优，E7/E8/E12 都没有超过 E4。
这说明 HZW 上的“size -> 开第二槽位”假设不能直接迁移到 MP full。
但这还不能直接判定模型失败，因为目标标签来源已经发生变化。

## Slide 11
10. 不是因为 MP 更小
数据集 | 样本数 | median N | mean N | >80 占比 | >160 占比 | 最大 N
HZW all | 95,497 | 20 | 28.90 | 5.02% | 0.35% | 432
MP full all | 154,875 | 20 | 31.39 | 7.76% | 1.17% | 444
HZW test | 9,551 | 20 | 29.01 | 5.05% | 0.37% | 312
MP test | 15,488 | 20 | 31.33 | 7.63% | 1.16% | 392
MP 并不是更小，反而大结构占比更高。
因此“MP 小结构太多，所以双槽位无效”这个解释不成立。
更关键的问题是：num_atoms 在 MP 标签下不是稳定的“需要第二全局槽位”的代理变量。

## Slide 12
11. MP-HZW matched clean 当前结果
实验 | 模型 | MAE | RMSE | R² | Metal F1
E2 | ALIGNN | 0.2534 | 0.5019 | 0.8973 | 0.8600
E3 | M3GNet | 0.2966 | 0.5726 | 0.8663 | 0.8489
E4 | ALIGNN + VN | 0.2446 | 0.5032 | 0.8968 | 0.8734
E5 | Transformer | 0.2575 | 0.5179 | 0.8906 | 0.8670
E7 | 1 attentive VN | 0.2478 | 0.5089 | 0.8944 | 0.8734
E8 | 2 attentive VN | 0.2476 | 0.5111 | 0.8935 | 0.8757
E10 | Val-routed E4/E8 | 0.2455 | 0.5044 | 0.8963 | 0.8730
截至本地同步结果：E4 仍是最稳模型；E1/E12 clean 补跑结果尚未进入本地最终汇总。

## Slide 13
12. 硬阈值路由为什么不稳
原子数桶 | 样本数 | E4 | E8 | E10 | 现象
<=10 | 2525 | 0.1393 | 0.1378 | 0.1393 | E8 略好但 E10 没用上
11-20 | 2086 | 0.2317 | 0.2276 | 0.2317 | E8 略好但 E10 没用上
21-40 | 2300 | 0.2955 | 0.3008 | 0.2955 | E4 更好
41-80 | 1603 | 0.3249 | 0.3359 | 0.3249 | E4 更好
81-160 | 429 | 0.3364 | 0.3643 | 0.3620 | 阈值路由最吃亏
>160 | 34 | 0.4598 | 0.3834 | 0.3834 | E8 明显更好
验证集阈值 82 在 test 上不鲁棒；最优 test 阈值约 144，只保留极大结构给 E8。

## Slide 14
13. 数据质量诊断：金属/非金属冲突
冲突方向 | 数量 | 比例 | 强冲突例子 | 解释
MP metal-like HZW nonmetal | 2,968 | 3.197% | HZW gap >=1 eV: 1,130 >=2 eV: 447 | MP 认为近似金属，但 HZW 标签有明显带隙
MP nonmetal-like HZW metal | 5,028 | 5.595% | MP gap >=1 eV: 561 >=2 eV: 170 | MP 有正带隙，但 HZW 标签是 0
删除两类冲突后 | 84,830 | - | train 67,865 val 8,481 test 8,484 | 得到 class-consistent matched 数据
这不是简单的噪声点，而是足以影响 metal/nonmetal 边界与回归损失的系统性标签冲突。

## Slide 15
14. 数据质量诊断：同类样本仍有大数值差异
数量
删除金属/非金属冲突后，仍有 1,317 个 same-class 样本满足 |MP gap - HZW gap| > 1 eV。
分布
这些样本全部属于非金属类；其中 21-40 原子桶最多，为 487 个。
含义
即使金属/非金属类别一致，两个标签源在 gap 数值上也存在不可忽略偏差。

## Slide 16
15. 当前最可信解释
HZW 上的 E12/E13 有效，说明 dual-slot + size supervision + physics 的模型假设不是凭空无效。
MP full 和 MP-HZW matched 上 E4 更稳，说明该假设对标签源和数据分布敏感。
MP-HZW matched 不是“同一批结构、同一套标签”的纯复现实验；训练脚本使用的是 MP summary band_gap，而不是 HZW 原始 gap。
金属/非金属冲突和 >1 eV 数值差异会直接改变模型排序，因此当前负结果不能简单解释为模型结构失败。

## Slide 17
16. 下一步最小可行方案
数据先收敛
固定一个标签源：要么用 HZW gap，要么用 MP summary gap。不要在结论里把二者混为同一个监督目标。
实验先最小化
在 clean matched 上先跑 E2 / E4 / E8 / E12 四个核心实验。先判断 dual-slot 是否仍有可重复收益。
任务再扩展
band gap 的全局信息收益有限。若继续做全局建模，应考虑 dielectric / piezoelectric / phonon / elastic 等更全局敏感任务。

## Slide 18
17. 总结
完成了 CGCNN、ALIGNN、M3GNet 三类基线及多种 ALIGNN 增强模型的实验闭环。
HZW 数据上：E4 证明朴素全局超节点有效，E12/E13 进一步取得最优结果。
MP 数据上：复杂注意力超节点没有稳定超过 E4，说明原假设不能直接泛化。
数据诊断显示：MP 与 HZW 标签存在明显冲突，这是当前模型结论不一致的关键混杂因素。
后续应先建立同源、干净、可复现的数据基准，再讨论模型结构是否真的优于 E4。

## Slide 19
参考文献
[1] Tian Xie and Jeffrey C. Grossman. Crystal Graph Convolutional Neural Networks for an Accurate and Interpretable Prediction of Material Properties. Physical Review Letters, 120(14):145301, 2018.
[2] Kamal Choudhary and Brian DeCost. Atomistic Line Graph Neural Network for improved materials property predictions. npj Computational Materials, 7:185, 2021.
[3] Chi Chen and Shyue Ping Ong. A universal graph deep learning interatomic potential for the periodic table. Nature Computational Science, 2:718-728, 2022.
[4] Anubhav Jain et al. Commentary: The Materials Project: A materials genome approach to accelerating materials innovation. APL Materials, 1:011002, 2013.
[5] Alexander Dunn et al. Benchmarking materials property prediction methods: the Matbench test set and Automatminer reference algorithm. npj Computational Materials, 6:138, 2020.